Specyfikacja Techniczna D. 05.03.05.

D.05.03.05. 	NAWIERZCHNIE  Z  MASY  MINERALNO – BITUMICZNEJ

-  WARSTWA  WYRÓWNAWCZA

-  WARSTWA  WIĄŻĄCA

-  WARSTWA  ŚCIERALNA

1. WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w ramach realizacji budowy : „Remont dróg wewnętrznych i placów na terenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy  przy  zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1

  - Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu warstwy wiążącej, wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/20 i 0/25 o grubości warstw i lokalizacji zgodnej z Dokumentacją Projektową.

1.4. Określenia   podstawowe

1.4.1. Moduł sztywności - jest to stosunek naprężenia ściskającego przy pełzaniu do odkształcenia jednostkowego wywołanego przez to naprężenie w określonych warunkach badania (obciążenia, temperatury i czasu), wyrażony w MPa.

1.4.2. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi normami i określeniami podanymi w ST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” .

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest   odpowiedzialny   za   jakość   wykonanych   robót   oraz    ich   zgodność z   Rysunkami, Specyfikacjami i poleceniami  Kierownika Projektu.  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

- MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST DM.00.00.00.  „Wymagania ogólne " pkt.2

2.2 Asfalt

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 .

W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe podane w tablicy l i 2.

2.3 Wypełniacz

Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 dla wypełniacza podstawowego. Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961.

# Tablica l.           Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

| Lp. | Rodzaj materiału, nr normy | Kategoria ruchu |
| --- | --- | --- |
|  |  | KR 3-6 |
|  | Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112: 1996: a) z litego surowca skalnego, ze skał: - magmowych - przeobrażonych - osadowych b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze) c) z surowca naturalnie rozdrobnionego | kl. I,II1); gat. 1 jw. jw.2) kl. I; gat. l kl. I,II1); gat. 1 |
| 2 | Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996 | - |
| 3 | Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 | - |
| 4 | Grys i żwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 | kl.I; gat. 1 |
| 5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 | - |
| 6 | Wypełniacz mineralny: a) wg PN-S-96504:1961 b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium drogowego | podstawowy - |
| 7 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 | D 503), D 70 |
| 8 | Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD. Prace IBDiM 4/93 | DE30 A,B, DE80 A,B,C. DP80 |
| 1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I; gat. 1 |  |  |
| 2) tylko dolomity kl.I, gat. 1 w ilości = 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w ilości = 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilościowego |  |  |
| 3) preferowany rodzaj asfaltu |  |  |

Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego

| Lp. | Rodzaj materiału, nr normy | Kategoria ruchu |
| --- | --- | --- |
|  |  | KR 3-6 |
| 1 | Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996: a) z litego surowca skalnego, ze skał: - magmowych - przeobrażonych - osadowych b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze) c) z surowca naturalnie rozdrobnionego | kl. I, II1); gat. 1 jw. jw. kl. I; gat.l kl. I, II1); gat. 1 |
| 2 | Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112: 1996 | - |
| 3 | Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 | - |
| 4 | Grys i żwir kruszony wgWT/MK-CZDP 84 | kl.I,II;gat.1,2 |
| 5 | Piasek wg PN-B- 11113 : 1996 | - |
| 6 | Wypełniacz mineralny: a)wgPN-S-96504:1961 b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium drogowego | podstawowy pyły z odpylania) |
| 7 | Asfalt drogowy wgPN-C-96170:1965 | D 50 |
| 8 | Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93 | DE30 A,B, DE8O A,B,C, DP80 |
| 1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1 |  |  |
| 2) stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów powinien być = 1 |  |  |
| 3) za zgodą lokalnych służb ochrony środowiska |  |  |

2.4 Kruszywo

W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w 
tablicy l i 2. Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.5 Asfalt upłynniony

Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974.

2.6 Emulsja asfaltowa kationowa

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-94.

3.   SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 	powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- wytwórni   stacjonarnej   (otaczarki)   o  mieszaniu   cyklicznym   lub   ciągłym  do  wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych.

- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,

- skrapiarek.

- walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich.

- walców ogumionych,

- samochodów- samowyładowczych z przykryciem brezentowym.

4. TRANSPORT

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem.

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE  ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorem Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora nadzoru.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: doborze składników mieszanki, doborze optymalnej ilości asfaltu, określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu

| Wymiar oczek sit # w mm, zawartość; asfaltu | Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w zależności od kategorii ruchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | od KR 3 do KR 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | od 0 mm do 20,0 mm |  | od 0 mm do 20,01) mm |  | od 0 mm do 16,0 mm |  | od 0 mm do 12,8 mm |  |
|  |  |  |  |  |  |  | od | do | od | do | od | do | od | do |
| Przechodzi przez: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25,0 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 20,0 |  |  |  |  |  |  | 88 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 16,0 |  |  |  |  |  |  | 78 | 100 | 67 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 12,8 |  |  |  |  |  |  | 68 | 85 | 52 | 83 | 80 | 100 | 87 | 100 |
| 9,6 |  |  |  |  |  |  | 59 | 74 | 38 | 62 | 70 | 88 | 73 | 100 |
| 8,0 |  |  |  |  |  |  | 54 | 67 | 30 | 50 | 63 | 80 | 66 | 89 |
| 6,3 |  |  |  |  |  |  | 48 | 60 | 22 | 40 | 55 | 70 | 57 | 75 |
| 4,0 |  |  |  |  |  |  | 39 | 50 | 21 | 37 | 44 | 58 | 47 | 60 |
| 2,0 |  |  |  |  |  |  | 29 | 38 | 21 | 36 | 30 | 42 | 35 | 48 |
| Zawartość ziarn >2,0 mm |  |  |  |  |  |  | 62 | 71 | 64 | 79 | 58 | 70 | 52 | 65 |
| 0,85 |  |  |  |  |  |  | 20 | 28 | 20 | 35 | 18 | 28 | 25 | 36 |
| 0,42 |  |  |  |  |  |  | 13 | 20 | 17 | 30 | 12 | 20 | 18 | 27 |
| 0,30 |  |  |  |  |  |  | 10 | 17 | 15 | 28 | 10 | 18 | 16 | 23 |
| 0,18 |  |  |  |  |  |  | 7 | 12 | 12 | 24 | 8 | 15 | 12 | 17 |
| 0,15 |  |  |  |  |  |  | 6 | 11 | 1 | 22 | 7 | 14 | 11 | 15 |
| 0,075 |  |  |  |  |  |  | 5 | 7 | 10 | 15 | 6 | 9 | 7 | 9 |
| Orientacyjna zawartość asfaltu w MMA |  |  |  |  |  |  | 4,5 | 5,6 | 4,3 | 5,4 | 4,8 | 6,0 | 4,8 | 6,5 |
| 1) Mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; nietypowe uziarnienie MM betonu asfaltowego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. 1 ÷ 5.

Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. 6÷8.

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej. wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 5.

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. 1÷5.

Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. 6÷8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralna z betonu asfaltowego

| Lp | Właściwości | Jednostki | Wymagania wobec MMA i warstwy ścieralnej w zależności od kategorii ruchu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KR 1 lub KR 2 | od KR 3 do KR 6 |
| 1 | Moduł sztywności pełzania 1) | MPa |  | 14 |
| 2 | Stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze 60 °C | kN |  | 10,3 2) |
| 3 | Odkształcenie próbek jw. | mm |  | od 2,0 do 4,4 |
| 4 | Wolna przestrzeń w próbkach jw. | % (V/V) |  | od 2,0 do 4,0 |
| 5 | Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw. | % |  | od 78,0 do 86.0 |
| 6 | Grubość warstwy z MMA o uziarnieniu: - od 0 mm do 6,3 mm - od 0 mm do 8,0 mm - od 0 mm do 12,8 mm - od 0 mm do 16,0 mm - od 0 mm do 20,0 mm | cm |  | od 3,5 do 5,0 od 4,0 do 5,0 od 5,0 do 7,0 |
| 7 | Wskaźnik zagęszczenia warstwy | % |  | 98,0 |
| 8 | Wolna przestrzeń w warstwie | % (V/V) |  | od 3,0 do 5,0 |
| 1) Dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA |  |  |  |  |
| 2) Próbki zagęszczone 2x75 uderzeń ubijaka |  |  |  |  |

Tablica 5.  Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiążącej,

wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości  asfaltu

| Wymiar oczek sit w mm, zawartość asfaltu | Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w zależności od kategorii ruchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KR 1 lub KR 2 |  |  |  |  |  | od KR 3 do KR 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | od 0 mm do 25,0 mm |  | od 0 mm do 20,0 mm |  | od 0 mm do 16,0 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | od | do | od | do |  | od | do |
| Przechodzi przez: 31,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 25,0 |  |  |  |  |  |  | 84 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 20,0 |  |  |  |  |  |  | 75 | 100 | 87 | 100 |  | 100 | 100 |
| 16,0 |  |  |  |  |  |  | 68 | 90 | 77 | 100 |  | 87 | 100 |
| 12,8 |  |  |  |  |  |  | 62 | 83 | 66 | 90 |  | 77 | 100 |
| 9,6 |  |  |  |  |  |  | 55 | 74 | 56 | 81 |  | 67 | 89 |
| 8,0 |  |  |  |  |  |  | 50 | 69 | 50 | 75 |  | 60 | 83 |
| 6,3 |  |  |  |  |  |  | 45 | 63 | 45 | 67 |  | 54 | 73 |
| 4,0 |  |  |  |  |  |  | 35 | 52 | 36 | 55 |  | 42 | 60 |
| 2,0 |  |  |  |  |  |  | 25 | 41 | 25 | 41 |  | 30 | 45 |
| Zawartość ziaren >2,0 mm |  |  |  |  |  |  | 59 | 75 | 59 | 75 |  | 55 | 70 |
| 0,85 |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 | 16 | 30 |  | 20 | 33 |
| 0,42 |  |  |  |  |  |  | 10 | 22 | 9 | 22 |  | 13 | 25 |
| 0,30 |  |  |  |  |  |  | 8 | 19 | 7 | 19 |  | 10 | 21 |
| 0,18 |  |  |  |  |  |  | 5 | 14 | 5 | 15 |  | 7 | 16 |
| 0,15 |  |  |  |  |  |  | 5 | 12 | 5 | 14 |  | 6 | 14 |
| 0,075 |  |  |  |  |  |  | 4 | 6 | 4 | 7 |  | 5 | 8 |
| Orientacyjna zawartość asfaltu w MMA |  |  |  |  |  |  | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 5,5 |  | 4,3 | 5,8 |
| 1) Tylko do warstwy wyrównawczej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablica 6.    Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej, wyrównawczej oraz wzmacniającej z betonu asfaltowego

| Lp | Właściwości | Jednostki | Wymagania wobec MMA, warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej w zależności od kategorii ruchu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | od KR 3 do KR 6 |
| 1 | Moduł sztywności pełzania | MPa |  | 16 |
| 2 | Stabilność próbek wg metody Mershalla w temperaturze 60 °C, zagęszczonych 2 x 75 uderzeń ubijaka | kN |  | 11,0 |
| 3 | Odkształcenie próbek jw. | mm |  | od 1,5 do 4,0 |
| 4 | Wolna przestrzeń w próbkach jw. | % (V/V) |  | od 4,0 do 8,0 |
| 5 | Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw. | % |  | 75,0 |
| 6 | Grubość warstwy z MMA o uziarnieniu: - od 0 mm do 12,8 mm - od 0 mm do 16,0 mm - od 0 mm do 20,0 mm - od 0 mm do 25,0 mm | cm |  | od 4,0 do 6,0 od 6,0 do 8,0 od 7,0 do 10,0 |
| 7 | Wskaźnik zagęszczenia warstwy | % |  | 98,0 |
| 8 | Wolna przestrzeń w warstwie | % (V/V) |  | od 4,5 do 9,0 |
| 1) Dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA |  |  |  |  |
| 2) Dotyczy warstwy wyrównawczej. |  |  |  |  |

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury.

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi. względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż ± 2 % w stosunku do masy składnika.

Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ±5° C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić:

- dla D 50		145° C÷165° C

- dla D 70		140° C÷160° C

- dlaD 100       	135° C÷160° C

- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfałtu.

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:

- z D 50	140° C÷170° C

- z D 70	135° C÷165° C

- z D 100	130° C÷160° C

- z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.

Mieszanka mineralno-asfaltową przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie 	wytwarzania) oraz o temperaturze niższej od wymaganej powinna być potraktowana jako 	odpad produkcyjny.

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe, bez kolein. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.

Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7.

## Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm

| Lp. | Drogi i place | Podłoże pod warstwę |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ścieralną | wiążącą |
| 2 | Drogi klasy G i Z | 9 | 12 |

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże należy wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby była nie niższa od 5° C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do przeprowadzenia kontrolnej produkcji w postaci próbnego zarobu.

W pierwszej kolejności należy wykonać próbny zarób na sucho, tj. bez udziału asfaltu, w celu kontroli dozowania kruszywa i zgodności składu granulometrycznego z projektowaną krzywą uziarnienia. Próbkę mieszanki mineralnej należy pobrać po opróżnieniu zawartości mieszalnika.

Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej, należy wykonać pełny zarób próbny z udziałem asfaltu, w ilości zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.

Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego powinny być zawarte w granicach podanych w tablicy 8.

Tablica  8.  Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej  względem                       składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m.

| Lp | Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej | Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchni dróg o kategorii ruchu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KR 3-6 |
| 1 | Ziarna pozostające na sitach o oczkach # (mm): 31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 |  | ±4,0 |
| 2 | 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 |  | ±2.0 |
| 3 | Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # (mm) 0,075 |  | ±1,5 |
| 4 | Asfalt |  | ±0,3 |

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt 4.4.

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym.

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wykosić nie mniej niż:

- dla asfaltu D 50	 	135° C

- dla asfaltu D 70		125° C

- dla asfaltu D 100	120° C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów.

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 9.

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją ±5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni. powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm.

Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg 
BN-68/8931-04 nie powinny być większe od podanych w tablicy 10.

Tablica 9. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu  
                      asfaltowego zgodnie z PrPN-S-96025:2000

| Lp | Badana cecha | Częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość warstwy | 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km |
| 2 | Równość podłużna warstwy | każdy pas ruchu planografem albo łatą co 20 m |
| 3 | Równość poprzeczna | 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km |
| 4 | Spadek poprzeczny warstwy | jw. |
| 5 | Rzędne wysokościowe warstwy | wg dokumentacji budowy |
| 6 | Ukształtowanie osi w planie |  |
| 7 | Złącza podłużne i poprzeczne | cała długość złącza |
| 8 | Brzeg, obramowanie warstwy | cała długość |
| 9 | Wygląd warstwy | cała powierzchnia |
| 10 | Zagęszczenie warstwy | 2 próbki z każdego układanego pasa o powierzchni do 3000 m2 z wyjątkiem obiektu mostowego |
| 11 | Wolna przestrzeń w warstwie | jw. |
| 12 | Grubość warstwy | jw. |

# Tablica 10. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm

| Lp. | Drogi i płace | Warstwa ścieralna | Warstwa wiążąca |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Drogi klasy G i Z | 6 | 9 |

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0.5 %.

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± l cm.

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 5 cm.

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm.

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać 3÷5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR  ROBÓT

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIÓR  ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4.5 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Cena wykonania l m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania.

- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników.

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki minerałno-asfaltowej,

- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem.

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

  - Normy

1.  PN-B/96-11111                             Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Żwir i mieszanka.

2.  PN-B/96-11112                             Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni

drogowych.

3.  PN-B/96-11113                             Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek.

4.  PN-C-04024                                  Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i

transport.

5.  PN-C-96170                                  Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

6.  PN-C-96173                                  Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni

drogowych.

7.  PN-S-04001                                  Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania.

8.  PN-S-96504                                  Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas

bitumicznych.

9.  BN-68/8931-04                             Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem

i łatą.

10.PN-S-96025                                  Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

11.  INNE  DOKUMENTY

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe.

Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. IBDiM – Zeszyt 48/19